重庆理工大学 2017 年攻读硕士学位研究生入学

考试试题

学院名称：材料科学与工程学院       学科、专业名称：材料科学与工程

考试科目（代码）：材料科学基础（808）A      （试题共  3  页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题附在考卷内交回。

一、选择题（每题2分，共20分）

1.大多数电子化合物中，晶体结构呈体心立方的相是（   ）

A. β 相       B. θ相      C. ζ相

2.固溶体凝固时，相比于纯金属凝固，还需要（   ）

A.能量起伏   B.结构起伏   C.成分起伏

3.晶体与非晶体的本质区别是（   ）

A.是否有熔点   B.是否是各向异性   C.原子或分子排列是否有规律

4.铸锭凝固时，最外层形成的晶粒组织形态是（    ）

A.等轴晶粒   B.柱状晶    C. 胞状晶

5.Fe-Fe3C相图中钢在平衡结晶过程中不会出现（    ）组织。

A.珠光体     B.奥氏体    C.莱氏体

6.Ti的熔点是1672℃，则350℃的塑性变形是(   )

A.热加工     B.冷加工    C.半固态加工

7.能够实现攀移运动的位错是(   )

A.刃型位错        B.螺型位错        C.混合型位错

8.下列方法中能消除带状组织的措施是(    )

A.不在两相区变形     B.减少夹杂元素含量     C.单相区正火

9.描述回复正确的是(     )

A.组织与力学性能与变形金属的状态相同；

B.组织与变形态相同，强度、硬度下降；

C.组织与变形前相同，强度、硬度提高；

D.组织与力学性能与变形前相同。

第1页

10.热缺陷浓度与（    ）有关。

A.结构     B.温度     C.气氛

二、名词解释（每题6分，选做4题，共24分，多做不得分）

1.相与组织；    2.共晶转变与共析转变；    3.正扩散与逆扩散；

4.弗兰克缺陷与肖脱基缺陷；5.晶粒的正常长大与晶粒的异常长大；

三、问答题（每题10分，任选7题，共70分，多做不得分）

1.什么是晶胞？晶胞选取的原则是什么？画出一个典型的体心立方晶胞。

2.什么是间隙化合物？通常如何进行分类？它们在金属中有什么作用？

3.试分析金属键、离子键、共价键如何影响金属和陶瓷的性能。

4.a2[10 {1]+a6[121]→a3[11 {1]什么是位错反应？如何判断一个位错反应能否进行？试判断以下位错反应能否进行：

5.简述液态金属结晶时，过冷度与临界晶核半径、形核功和形核率的关系。

6.说明冷变形金属在加热退火过程中组织、力学性能、物理性能以及内应力的变化。

7.请分析对纯铁和低碳钢可以采用的强化机制，并解释机理。

8.指出固相烧结与液相烧结的主要传质方式。比较固相烧结与液相烧结之间有何相同和不同之处。

9.C，N，H的原子半径分别为0.077nm，0.071nm，0.046nm，它们在体心立方铁中的扩散激活能分别为84 KJ/mol，75 KJ/mol，13 KJ/mol，试对扩散激活能的差异进行分析。

三、画图、分析与计算（共36分）

1. 作图表示立方晶系的晶面(211),(103),(01—1),(—111)以及这些晶面的法线晶向。(16分)

2.（20分）根据以下所示二元合金相图进行分析：

（1）画出合金Ⅰ、Ⅱ的冷却曲线，分析结晶过程。（6分）

（2）计算室温下Ⅰ、Ⅱ合金的相组成物和组织组成物相对量。（8分）

第2页

（3）若希望得到15%的β初，合金的成分是多少？（6分）

第3页